группа компаний «СнабСтройИнвест»

теплоизоляционные материалы «НТЗТИ»

| Наименование | Размеры в мм | Плот-ность кг/м3 | Тепло-проводность Вт/(м*К), не более | Температура изолир. поверхности | Вид упаковки | Ед.изм. | Цена руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вата миниральная ГОСТ 4640-93 |  |  |  |
| Минеральная вата непрошивная | 2000х1000 | 80 | 0,045 | до +700 | бум. | м3 | 1 593 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 1 593 |
| Минплита ГОСТ 9573-96 |  |  |
| Минплита П-75 | 1000*500*50-70 | 50-75 | 0,047 | от -60 до +400 | бум. | м3 | 1 298 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 1 357 |
| Минплита П-75 (гидрофобизированная) | 1000*500*50-70 | ТУ | ТУ | ТУ | бум. | м3 | 1 593 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 1 652 |
| Минплита П-125 | 1000*500*50-70 | 76-125 | 0,049 | до +400 | бум. | м3 | 1 652 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 1 711 |
| Минплита П-125 (гидроофобизированная) | 1000*500*50-70 | ТУ | ТУ | ТУ | бум. | м3 | 1 770 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 1 829 |
| Минплита П-175 | 1000*500*50-100 | 125-175 | 0,052 | до +400 | бум. | м3 | 3 186 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 3 304 |
| Минплита ППЖ-200 | 1000*500*50-100 | 125-175 | 0,052 | до +400 | бум. | м3 | 3 422 |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 3 540 |
| Маты минираловатные безобкладочные ГОСТ 21880-94 |  |  |
| Маты М1-75 прощивные б/о | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 |  |
|  |  |  |  |  | пленка | м3 | 1 593 |
| Маты М1-100 прошивные б/о | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 1 770 |
| Маты М1-125 прошивные б/о | 2000*1000*60- 80 | 110-135 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 006 |
| Маты минираловатные обкладочные ГОСТ 21880-94 |  |  |
| Маты М2-75 на мет. сетке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 1 983 |
| Маты М2-75 на мет.сетке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 537 |
| Маты М2-100 на мет. сетке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 301 |
| Маты М2-100 на мет.сетке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 714 |
| Маты М2-125 на мет. сетке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 596 |
| Маты М2-125 на мет.сетке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 3 009 |
| Маты М3-75 на стеклоткани с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 065 |
| Маты М3-75 на стеклосетке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 596 |
| Маты М3-100 на стеклоткани с 1-ой сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 419 |
| Маты М3-100 на стеклоткани с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 891 |
| Маты М3-100 на стеклосетке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 419 |
| Маты М3-100 на стеклосетке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 891 |
| Маты М3-125 на стеклоткани с 1-ой сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 714 |
| Маты М3-125 на стеклоткани с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 3 127 |
| Маты М3-125 на стеклосетке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 3 009 |
| Маты М3-125 на стеклосетке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 3 068 |
| Маты М5-75 на п/э пленке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 1 888 |
| Маты М5-75 на п/э пленке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | до 85 | 0,046 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 006 |
| Маты М5-100 на п/э пленке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 183 |
| Маты М5-100 на п/э пленке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 301 |
| Маты М5-125 на п/э пленке с 1-ой стороны | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 419 |
| Маты М5-125 на п/э пленке с 2-х сторон | 2000*1000*60- 80 | 85-100 | 0,044 | от -180 до +700 | пленка | м3 | 2 537 |
| Применение |
| Минплита П-75, П-125, П-175 | Используются в качестве тепловой изоляции во всех строительных конструкциях в гражданском и промышленном строительстве; в качестве теплоизоляционных вкладышей в бетонных, стеновых панелях и каменных конструкциях, позволяющих уменьшить их толщину. |
| Минплита П-75Г, П-125Г | Используются в качестве тепловой изоляции во всех строительных конструкциях в гражданском и промышленном строительстве; в качестве теплоизоляционных вкладышей в бетонных, стеновых панелях и каменных конструкциях, позволяющих уменьшить их толщину. ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ за счет применения специальных гидрофобизирующих добавок. ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ. |
| Минплита ППЖ-200 | Используется в качестве тепловой изоляции всех видов строительных конструкций; для утепления покрытий; в качестве термовкладышей в бетонных и каменных конструкциях; для наружного и внутреннего утепления вновь строящихся и реставрируемых зданий и сооружений; в качестве утеплителя в малоэтажном строительстве. |